SMART한 소비자가 행복한 시대를 만듭니다!

	보 도 자 료 NEWS RELEASE	(사)한국소비생활연구원 Korea Consumer Affairs Institute 전화:02-325-3300 | 팩스:02-325-3389

배포일자	2015년 7월 20일	담당자	김 진 아 실장
수 신	경제・소비자 담당	연락처	T) 02-325-3300
제 목	래쉬가드 수영복 가격·품질 비교정보

이 자료는 7월 21일(화) 조간(인터넷·방송은 전일 오후 12시)부터 사용하시기 바랍니다.

「래쉬가드 수영복」, 제품별로 염색성・내구성・건조속도 등에 차이 있어

■ (염색성) 조사대상 12개 제품 중 6개 제품*이 햇빛이나 땀, 해수 등의 외부요인에 의해 색상이 변하거나 오염이 발생할 우려가 있음.

※ 염색성 유형별 부적합 제품
염색성 유형	일광견뢰도	복합견뢰도 (햇빛+땀)	물과 해수견뢰도	염소처리수 견뢰도
브랜드 (스타일 번호)	데상트(S5223ETL02) 록시(R521RS026) 레노마(TS5339) 아레나(ARSQR11) 오닐(#4172) 엘르(ERSLG25)	데상트(S5223ETL02) 레노마(TS5339) 오닐(#4172)	레노마(TS5339) 엘르(ERSLG25)	레노마(TS5339) 오닐(#4172)

* 단, 일광견뢰도 부적합 제품들의 색상은 대부분 형광·아이보리·파스텔이며, 해당 색상의 특성상 일광견뢰도가 짙은색에 비해 낮게 형성된다는 것이 업계의 의견임.

■ (내구성) 조사대상 12개 제품 중 2개 제품*이 올뜯김(스낵성 테스트)에 취약한 것으로 나타남.

* 데상트(S5223ETL02), STL(15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL)

■ (기능성) 자외선 차단효과는 모든 제품이 우수하였으며, 속건기능을 광고한 5개 제품의 건조시간은 평균 약 3.6시간으로 나타남.

◦ 12개 제품 모두 자외선을 99% 이상 차단할 수 있는 것으로 나타남.

◦ 물에 젖은 원단이 완전히 건조될 때까지의 시간인 건조속도는 STL(15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL)제품이 180분으로 5개 제품 중 가장 짧았으며, 헐리(GRG0000120) 제품이 260분으로 가장 길었음.

■ (품질표시사항) 조사대상 12개 제품 중 절반이상의 제품의 품질표시가 관련규정*에 부적합한 것으로 나타남.

◦ 배럴(WRG_05), 오닐(#4172) 등의 2개 제품은 관련 규정에 따라 필수 부착해야하는 KC마크도 없이 판매되고 있었으며, 레노마(TS5339) 제품은 실제 혼용율이 표시치와 불일치하는 것으로 나타남.

◦ 록시(R521RS026), 배럴(WRG_05), 아레나(ARSQR11), 오닐(#4172), 헐리(GRG0000120), STL(15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL) 등의 6개 제품은 관련 규정*에 표시하도록 되어있는 제조(수입)자명, 제조국, 제조연월, 취급상 주의사항 등이 일부 누락되었거나 국내규정에 맞지 않게 표시(혼용율 등 통일문자 미사용, 미국・유럽식 세탁 기호 사용)하고 있었음.

* 「‘품질경영 및 공산품안전관리법’상 안전·품질표시 가정용 섬유제품 부속서 1

(기술표준원 고시 제2011-727)」

■ (안전성) 모든 제품이 폼알데하이드(Formaldehyde) 등의 유해물질은 안전·품질표시기준의 기준치 이내로 나타남

※ 각 항목별 시험분석 평가기준

· 염색성·내구성 평가기준 : 한국소비자원 섬유제품 권장품질기준(2010)

· 기능성 평가기준 : 제품별 광고 기준

· 품질표시사항 및 안전성 평가기준 : ‘품질경영 및 공산품안전관리법’상

안전·품질표시 가정용 섬유제품 부속서 1(기술표준원 고시 제2011-727)

다가오는 여름을 맞아 바캉스 용품의 판매량이 급증하고 있으며, 해외여행의 대중화와 워터파크, 스파에 대한 선호가 높아지면서 시즌과 상관없이 물놀이를 즐기는 인구도 해마다 늘고 있다. 그 중 수영복은 물놀이를 할 때 필수품임에도 불구하고, 소재의 특성에 따른 이염 및 탈색, 형태변형, 올뜯김 등이 나타나 소비자의 불만이 꾸준히 접수되고 있는 품목이다.

(사)한국소비생활연구원에서는 수영복 중에서도 최근 인기가 높은 래쉬가드에 대한 정보를 소비자에게 제공하기 위해 총 12개 브랜드의 래쉬가드 제품 12종을 대상으로 가격과 품질을 비교 분석하였다.

‘래쉬가드’에 관한 가격·품질 비교정보는 ‘한국소비생활연구원 홈페이지(www.sobo112.or.kr)’ 및 정부 3.0달성차원에서 ‘스마트 컨슈머(www.smartconsumer.go.kr)’내 ‘비교공감’란을 통해 제공될 예정이다.

1. 시험대상 제품

소비자 설문조사를 통해 선호도가 높은 12개 브랜드의 래쉬가드 제품 12종을 시험·평가하였다.

‘래쉬가드(Rash Guard)’란

외부환경으로부터 피부를 보호하기 위해 입는 수영복의 일종으로 자외선 차단과 체온 보호 기능을 동시에 갖춘 워터 스포츠용 의류를 뜻한다. 원래 웨이크보드·수상스키·서핑 등 워터스포츠를 즐기는 사람들이 주로 착용하였으나, 최근에는 연예인들을 이용한 적극적인 광고와 마케팅으로 일반 소비자들에게도 인기가 높아지고 있다. 기존 수영복에 기능성과 실용성이 더해진 장점이 부각되면서 관련 업체들이 앞 다투어 신제품을 출시하고 있다.

<표 1> 시험대상 제품

번호	브랜드	스타일번호	판매원	표시가격* (원/벌)	제조국**
1	헤드	J-HUM5651-1-01	코오롱인더스트리㈜	69,000	한국
2	오닐	#4172	㈜트로이카스포츠	65,000	미표시
3	STL	15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL	K MARKET	98,000	한국
4	아레나	ARSQR11	㈜동인스포츠	83,000	한국
5	레노마	TS5339	㈜WINFCC	88,000	한국
6	배럴	WRG_05	㈜엑스엑스엘	55,000	한국
7	헐리	GRG0000120	A2 디스트리뷰션	79,000	태국
8	데상트	S5223ETL02	데상트코리아(주)	99,000	한국
9	노스페이스	NST7XG30	㈜영원아웃도어	89,000	베트남
10	록시	R521RS026	퀵실버록시코리아(유)	79,000	베트남
11	르꼬끄 스포르티브	Q5222SRL21	데상트코리아(주)	88,000	한국
12	엘르	ERSLG25	㈜엑심 엘르	99,000	한국

* 제품에 표시된 판매가격 기준

** 제품에 표시된 제조국 기준

2. 시험·평가 항목 및 방법

(사)한국소비생활연구원은 국가공인시험기관에 분석시험을 의뢰하였으며, 시험·평가항목 및 방법은 ‘한국소비자원 섬유제품 품질권장 기준(2010)’ 등을 토대로 학계, 시험기관 관계자 등의 전문가로 구성된 전문가위원회의 검토를 거쳐 결정하였다.

<표 2> 시험·평가항목 및 내용

시험평가 항목		시험 내용 및 방법(기준)
혼용률		제품에 표시된 내용과 실제 혼용율이 일치해야 함
제품별 표시사항		‘[가정용 섬유제품 부속서 1] 6. 표시사항 및 표시 방법’에 따라 표기되어 있는지 확인[혼용률, 제조자(또는 수입자명), 제조국명, 취급상 주의사항, 표시자 주소 및 전화번호 등]
염색성	세탁견뢰도(급)	염색물을 세탁했을 때 색상이 변하는 정도와 다른 섬유로 염료가 이염되는 정도를 나타냄. 샘플에 백색 오염포를 부착하여 세탁한 후 변퇴색 및 오염 확인
	땀견뢰도(급)	인체의 땀에 의해 이염 또는 변색되는 정도를 측정. 샘플에 백색 오염포를 부착하여 땀에(알칼리, 산성) 충분히 침지시킨 후 일정압력의 하중으로 약 37도에서 4시간 방치 후 변퇴색 및 오염 확인
	마찰견뢰도(급)	염색물을 마찰 시켰을 때 염료가 이염되는 정도를 알아보기 위한 시험으로 원단에 마찰용 오염포를 문지를 경우(900g 하중, 100mm 10초 10회 왕복), 백색 오염포(건조, 습윤)가 오염된 정도를 측정
	일광견뢰도(급)	염색물이 햇빛의 자외선에 의해 색소가 파괴되어 색상이 퇴색되는 정도를 측정하는 것으로 샘플에 인공광원을 조사하였을 경우 원단이 변퇴색되는 정도를 확인
	복합견뢰도(급)	염색물의 일광 및 땀의 복합작용에 의한 염색 견뢰도를 평가하는 시험으로 위 일광견뢰도 시험에서 샘플에 땀(알칼리, 산성)액을 묻힌 후 시험을 진행
	물견뢰도(급)	염색된 섬유제품의 물에 대한 저항성을 측정하는 것으로 백색 오염포를 부착한 샘플을 충분히 침지시킨 후 일정압력의 하중으로 약 37도에서 4시간 방치 후 변퇴색 및 오염 확인
	해수견뢰도(급)	염분에 대한 색의 저항성을 시험하는 것으로 백색 오염포를 부착한 샘플을 인공해수(염화나트륨)에 충분히 침지 시킨 후 일정압력의 하중으로 약 37도에서 4시간 방치 후 변퇴색 및 오염 확인
	염소처리수견뢰도(급)	수영장 풀의 소독 등에 사용되는 농도의 유효염소를 함유한 용액에 대해 염색물이 얼마나 견뢰한지를 알아보기 위한 시험으로 10cm*4cm의 크기의 샘플을 20ppm 염소처리수에 넣은 후 약 37도에서 1시간 처리하여 변퇴색 확인
내구성	필링(급)	천의 표면에 나와 있는 잔털이 외부 마찰에 의해 동그랗게 뭉쳐지는 정도, 125mm*125mm 크기의 샘플 4개를 폴리우레탄 시험편 튜브에 부착하여 ICI 박스에 4시간 동안 처리한 후 외관 평가
	스낵성(급)	섬유 또는 실이 어떤 걸림으로 인해 뽑혀 나오는 현상을 의미. 100mm*120mm 크기의 샘플을 웨일, 코스방향으로 각각 2개씩 채취한 후, 특수 고무판에 부착하여 핀을 박은 회전상자에 넣어 5시간동안 조작한 후 외관 평가
	파열강도(N)	모든 방향에 대한 강도를 나타내는 방법으로, 볼 버스팅 장치를 이용하여(램프 안 지름 약44.45mm, 강구 지름 약 25.40mm) 인장강도 시험기를 통과할 때의 최대 저항 값을 측정
신축성	신장회복률(%)	외력에 의해 신장된 길이가 외력을 제거했을 때 얼마나 회복되는지를 확인하는 것으로 웨일방향 10%, 코스방향 50% 로신장(1분처리, 3분방치)된 원단의 회복되는 비율을 측정
기능성	흡수속도(mm)	원단이 접촉된 증류수를 얼마나 흡수할 수 있는지를 측정, 20cm*2.5cm 크기의 샘플을 방향별로 5매 채취하고, 증류수에 닿도록 하여 10분간 방치 후, 물이 상승한 높이를 mm단위로 측정
	건조속도(분)	40cm*40cm의 크기의 원단을 충분히 침지시킨 후 완전히 건조될 때까지의 시간을 측정
	자외선차단성능	자외선 차단제품의 차단성능을 평가, 50mm*50mm의 크기로 채취하여 시험편은 변형이 일어나지 않도록 한 상태에서, 인광 태양광의 광원을 이용해 자외선 차단율 및 지수를 측정
내세탁성(손세탁 10회)		완제품을 10회 손세탁 처리하여 변퇴색, 자체이염, 치수변화율, 필링, 뒤틀림 및 전체 외관을 판정함.
안전성	pH	4.0~7.5
	폼알데하이드	75ppm이하
	아릴아민	30ppm이하

· 염색성·내구성·신축성 평가기준 : 한국소비자원 섬유제품 권장품질기준(2010)

· 기능성 평가기준 : 제품별 광고 기준

· 품질표시사항 및 안전성 평가기준 : ‘품질경영 및 공산품안전관리법’상 안전·품질표시 가정용 섬유제품 부속서 1(기술표준원 고시 제2011-727)

3. 품질시험결과

브랜드명		권장기준	헤드	오닐	STL	아레나	레노마	배럴	헐리	데상트	노스페이스	록시	르꼬끄 스포르티브	엘르
판매원			코오롱인더스트리㈜	㈜트로이카스포츠	K MARKET	㈜동인스포츠	㈜WINFCC	㈜엑스엑스엘	A2 디스트리뷰션	데상트코리아(주)	㈜영원아웃도어	퀵실버록시코리아(유)	데상트코리아(주)	㈜엑심 엘르
스타일번호			J-HUM5651-1-01	#4172	15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL	ARSQR11	TS5339	WRG_05	GRG0000120	S5223ETL02	NST7XG30	R521RS026	Q5222SRL21	ERSLG25
판매가격(원)			69,000	65,000	98,000	83,000	88,000	55,000	79,000	99,000	89,000	79,000	88,000	99,000
표시실태	제조자(수입자)		○	○	△	×	○	×	○	○	○	○	○	○
	제조국		○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	제조연월		○	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○
	취급상 주의사항		○	×	△	○	○	△	△	○	○	○	○	○
	표시자주소/전화번호		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	KC마크		○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
	혼용율		○	×	△	○	○	△	△	○	○	△	○	○
	UV		UPF50+	UPF50+	UPF40+	UPF50+	UPF50+	UPF50+	-	-	-	UPF50+	UPF50+	-
실제 혼용율(%)			적합	-	적합	적합	부적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
염색성	세탁견뢰도(급)	변4, 오:3	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	땀견뢰도(급)	변4, 오:3	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	마찰견뢰도(급)	건:4, 습:3	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	일광견뢰도(급)	4급 이상	4	2	4	3-4	2	4	4	2-3	4	3-4	4	3
	복합견뢰도(급)	3-4급 이상	산성:4-5, 알칼리성:4-5	산성:2-3, 알칼리성:2-3	산성:4, 알칼리성:4	산성:4, 알칼리성:4	산성:2-3, 알칼리성:2-3	산성:4, 알칼리성:4	산성:4, 알칼리성:4	산성:3, 알칼리성:3	산성:4-5, 알칼리성:4-5	산성:4, 알칼리성:4	산성:4-5, 알칼리성:4-5	산성:3-4, 알칼리성:3-4
	물견뢰도(급)	변:4급 이상, 오:4급 이상	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(N):4, 오염(W):4	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(N):3, 오염(W):3-4	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(N):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(N):3-4, 오염(W):4
	해수견뢰도(급)	4급 이상	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(N):4, 오염(W):4	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(N):3, 오염(W):3-4	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(N):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(T):4-5, 오염(W):4-5	변퇴색:4-5, 오염(N):3-4, 오염(W):4
	염소처리수견뢰도(급)	4급 이상	4-5	3-4	4	4-5	3-4	4	4-5	4	4	4	4	4
내구성	필링(급)	3-4급 이상	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	스낵성(급)	3급 이상	4	3	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4
	파열강도(N)	133N 이상	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
신축 성	신장회복률(%)	90% 이상	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
기능성	흡수속도(mm)		15/11	0/0	15/22	78/83	90/108	117/116	103/106	0/0	141/116	142/121	82/104	0/2
	건조속도(분)		105	255	180	210	205	220	260	220	295	320	195	180
	자외선 차단성능(UPF)	표시이상	50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+	50+
내세탁성(손세탁 10회)			적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
안전성	pH	4.0~7.5	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	폼알데하이드(ppm)	75이하	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합
	아릴아민(ppm)	30이하	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합	적합

※ 표시정보 판정기준 = ○: 표시, △: 표시하였으나 잘못된 표시법,  × : 미표시

※ UPF(UV Protection Factor, 옷에 의한 자외선 차단 효과)

(1) 염색성 평가

염색성 부적합 제품은 조사대상 12개 제품 중 6개 제품이었으며,

그 중 일광견뢰도 부적합 제품이 6개(50%)로 가장 많아...

□ 염색성은 염색물이 외부요인(햇빛, 세탁, 마찰, 해수, 땀 등)에 노출되었을 때 변퇴색 및 이염되는지 여부를 확인하는 시험평가항목이다.

◦ 래쉬가드의 경우, 바닷가나 야외 수영장에서 착용되기 때문에 햇빛, 물이나 해수, 염소, 땀 등에 의해 오염 및 이염이 발생할 우려가 있어 염색성을 테스트하였다.

□ 염색성을 측정한 결과, 6개 제품*이 햇빛이나 땀, 해수 등에 의해 색상이 변하거나 오염이 발생할 우려**가 있어 소비자들의 주의가 필요한 것으로 나타났다.

* 데상트(S5223ETL02), 록시(R521RS026), 레노마(TS5339), 아레나(ARSQR11), 오닐(#4172), 엘르(ERSLG25)

◦ 햇빛의 자외선에 의해 색상이 퇴색되는 일광견뢰도 부적합 제품은 데상트(S5223ETL02), 록시(R521RS026), 레노마(TS5339), 아레나(ARSQR11), 오닐(#4172), 엘르(ERSLG25) 6개 제품이었다.

** 단, 일광견뢰도 부적합 제품들의 색상은 대부분 형광·아이보리·파스텔이며, 해당 색상의 특성상 일광견뢰도가 짙은색에 비해 낮게 형성된다는 것이 업계의 의견임.

◦ 햇빛 및 땀의 복합작용에 의해 변퇴색 및 이염되는 복합견뢰도 부적합 제품은 데상트(S5223ETL02), 레노마(TS5339), 오닐(#4172) 3개 제품이었다.

◦ 그 외, 물과 해수견뢰도는 레노마(TS5339), 엘르(ERSLG25) 2개 제품, 염소처리수 견뢰도는 오닐(#4172), 레노마(TS5339) 2개 제품에서 부적합한 것으로 나타났다.

<표 3> 염색성 유형별 부적합 제품
염색성 유형	일광견뢰도	복합견뢰도 (햇빛+땀)	물과 해수견뢰도	염소처리수 견뢰도
브랜드 (스타일 번호)	데상트(S5223ETL02) 록시(R521RS026) 레노마(TS5339) 아레나(ARSQR11) 오닐(#4172) 엘르(ERSLG25)	데상트(S5223ETL02) 레노마(TS5339) 오닐(#4172)	레노마(TS5339) 엘르(ERSLG25)	레노마(TS5339) 오닐(#4172)

(2) 내구성 평가

조사대상 12개 제품 중 2개 제품이 올뜯김(스낵성 테스트)에

취약한 것으로 나타나...

□ 래쉬가드는 물과의 마찰에 의한 피부 손상을 막고 돌이나 바위에 의해 몸이 다치는 것을 보호하는 역할을 하므로, 외부 마찰에 의해 쉽게 찢어지거나 손상되어서는 안 된다.

□ 즉, 외부마찰에 의해 견딜 수 있는 내구성이 중요한 기능 중 하나이므로, 이를 파악하고자 필링・스낵성・파열강도 등을 테스트하였다.

□ 시험 결과, 데상트(S5223ETL02), STL(15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL) 2개 제품이 스낵성 항목에서 기준(3급 이상)에 미달하는 것으로 나타났다.

◦ 그 외, 필링(보풀)이나 파열강도는 모든 제품이 기준에 적합하였다.

(3) 기능성 평가

속건기능을 광고한 5개 제품의 건조속도는 평균 3.6시간으로 나타나...

□ 장시간 물놀이 시에도 쾌적한 착용감과 적정 체온을 유지하기 위해서는 래쉬가드 제품 자체가 땀을 쉽게 흡수하고, 빨리 건조되어야한다. 이러한 이유로 일부 브랜드 업체에서는 속건성 또는 건조기능을 광고하고 있어, 래쉬가드의 제품별 건조속도를 비교·평가하였다.

□ 각 브랜드의 홈페이지 등을 확인한 결과, 해당 제품에 대해 속건기능을 광고하고 있는 제품이 5개 제품*으로 나타났다.

* 데상트(S5223ETL02), 르꼬끄 스포르티브(Q522SRL21), 배럴(WRG_05), 헐리(GRG0000120), STL(15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL)

□ 테스트 결과, 속건기능을 광고한 5개 제품의 건조시간은 평균 약 3.6시간으로 나타났다.

◦ 5개 제품 중 STL(15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL) 제품이 건조속도가 180분으로 가장 짧은 것으로 나타났으며, 헐리(GRG0000120) 제품이 260분으로 가장 길었다.

<표 4> 래쉬가드 건조기능 광고 내용 및 건조속도 평가 결과

제품	데상트 (S5223ETL02)	르꼬끄 스포르티브 (Q522SRL21)	배럴 (WRG_05)	헐리 (GRG0000120)	STL (15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL)
광고내용	“우수한 건조기능으로 체온유지가 용이”	“체온 보호 기능”, “흡한속건”	“속건성 소재로 제작”	“QUICK DRY 기능성 원단으로 체온이 빼앗기지 않도록 빨리 건조”	“흡한속건”
건조속도	220분 (3시간 40분)	195분 (3시간 15분)	220분 (3시간 40분)	260분 (4시간 20분)	180분 (3시간)

자외선 차단효과는 모든 제품이 우수한 것으로 나타나...

□ 야외에서 물놀이 시, 여름철 직사광선 및 자외선으로 인해 피부가 손상될 우려가 있다. 자외선 차단 성능을 가진 래쉬가드를 착용할 경우, 자외선 등으로 인한 피부 손상을 막을 수 있는 장점이 있으며, 일부 제품은 이러한 기능을 광고에 활용하기도 한다.

□ 12개 제품 중 8개 제품*이 자외선 차단지수(UPF)**는 40~50+라고 광고하고 있었으며, 실제 자외선 차단지수를 측정한 결과 모든 제품이 50+인 것으로 나타나 자외선 차단효과가 우수한 것으로 나타났다.

* ・ 자외선 차단지수(UPF) 50+ 광고제품 : 록시(R521RS026), 르꼬끄 스포르티브(Q5222SRL21), 레노마(TS5339), 배럴(WRG_05), 아레나(ARSQR11), 오닐(#4172), 헤드(J-HUM5651-1-01)

・ 자외선 차단지수(UPF) 40+ 광고제품 : STL(15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL)

** 옷에 의한 자외선 차단지수(UPF: UV Protection Factor) : 일반적으로 UPF 40+이면 약 97.5%의 자외선 차단 효과를 볼 수 있으며, UPF 50+은 약 99%의 자외선 차단 효과를 볼 수 있다.

(4) 품질표시사항 적합성 여부

조사대상 12개 제품 중 절반이상이 품질표시가 부적합한 것으로 나타나...

□ 조사대상 12개 제품 중, 7개 제품의 품질 표시사항이 「품질경영 및 공산품안전관리법 안전·품질표시 가정용 섬유제품 부속서 1(기술표준원 고시 제2011-727)」의 규정에 부적합한 것으로 나타났다.

<표 5> 품질표시 부적합 제품
부적합 내용	KC마크 미부착	혼용율 오표기	필수표시정보 일부누락 및 오표기
브랜드 (스타일 번호)	배럴(WRG_05) 오닐(#4172)	레노마(TS5339)	록시(R521RS026) 배럴(WRG_05) 아레나(ARSQR11) 오닐(#4172) 헐리(GRG0000120) STL(15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL)

◦ 수영복은 피부에 직접 접촉되는 제품이기 때문에 안전·품질표시대상 제품에 해당되며, KC마크*를 부착해서 판매해야함에도, 오닐(#4172)과 배럴(WRG_05) 등 2개 제품이 KC마크를 부착하지 않은 상태로 판매되고 있었다.

* 안전품질표시(KC) 제도 : 제조(수입)업자가 공산품을 판매(수입)하기 위해서는 해당 공산품의 안전·품질표시기준에 따라 안전요건을 확인한 후, 적합한 제품에 국가통합인증마크인 ‘KC마크(Korea Certification Mark)’를 부착해야 함.

<그림 1> KC마크 표시 사례
제품	텍(Tag)에 표시된 경우	케어라벨에 표시된 경우
KC 마크 사진

◦ 레노마(TS5339) 제품의 경우, 품질표시사항에 기재된 겉감의 혼용율은 ‘폴리에스터 83%, 폴리우레탄 17%’이었으나, 실제 시험결과 겉감의 혼용율은 ‘나일론 82.5%, 폴리우레탄 17.5%’인 것으로 나타났다.

◦ 6개 제품은 관련 규정에 표시하도록 되어있는 제조(수입)자명, 제조국, 제조연월, 취급상 주의사항 등이 일부 누락되었거나 국내규정에 맞지 않게 표시(혼용율 등 통일문자 미사용, 미국・유럽식 세탁 기호 사용)되어 있는 것으로 나타났다.

* 록시(R521RS026), 배럴(WRG_05), 아레나(ARSQR11), 오닐(#4172), 헐리(GRG0000120), STL(15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL)

<그림 2> 6개 제품의 필수표시정보 누락 및 오표기 사례
제품	록시(R521RS026)	배럴 (WRG_05)	아레나(ARSQR11)	오닐 (#4172)	헐리(GRG0000120)	STL (15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL)
사진				표시없음
설명	·혼용율 : 통일문자 미사용(엘라스틴→폴리우레탄)	·혼용율 : 영문표기 및 통일문자 미사용(스판덱스→폴리우레탄) ·세탁기호 : 잘못된 세탁기호 사용 ·제조자, 제조연월 미표시	·제조원 미표시	·제조국, 제조연월, 취급상주의사항, 혼용율, KC마크 미표시	·혼용율 : 통일문자 미사용(스판덱스→폴리우레탄) ·세탁기호 : 미국 세탁기호 사용 ·제조연월 미표시	·혼용율 및 제조자 : 영문표기 ·세탁기호 : 유럽 세탁기호 사용

※ 일부 업체의 표시정보 개선조치 사항은 별첨문서에서 확인가능

(5) 신축성 및 내세탁성 평가

□ 해양스포츠 활동 시 활동성과 움직임을 자유롭게 해주는 요소인 신축성 및 내세탁성 시험 결과, 모든 제품이 기준에 적합한 것으로 나타났다.

(6) 안전성

□ 「‘품질경영 및 공산품안전관리법’상 안전・품질표시 가정용 섬유제품 부속서 1(기술표준원 고시 제2011-727)」의 수영복 규정에 따라 폼알데하이드, pH, 아릴아민의 함유 여부를 확인한 결과, 전제품이 안전성에는 이상이 없는 것으로 나타났다.

4. 래쉬가드 수영복 구매 및 사용 시 주의사항

(1) 구매 시 주의사항

□ 래쉬가드는 피부에 직접적으로 접촉되는 제품이므로 제품 라벨의 KC마크를 확인하여, ‘품질경영 및 공산품안전관리법’상 섬유제품의 안전기준을 충족하는 제품인지 여부를 살펴보아야 한다.

	KC마크
소비자가 취급·사용·운반 등을 하는 과정에서 사고가 발생하거나 위해를 입을 가능성이 있는 가정용 섬유제품에 대해 섬유의 조성·취급 시 주의사항 등의 품질표시와 유해물질 관련 안전사항을 표시토록 권장하고 있으며, KC 마크가 없는 안전·품질표시 대상제품은 진열·판매 불가

◦ 또한, 제조(수입)자명, 제조국, 제조연월, 취급상 주의사항, 표시자 주소 및 전화번호, KC마크, 혼용율 등의 필수정보가 제대로 표시되지 않은 제품은 위조품 및 불량제품일 가능성이 있으므로 가급적 구입하지 말 것을 권한다.

□ 자외선 차단을 중요시하는 소비자는 자외선 차단지수(UPF : UV Protection Factor)가 높은 제품을 선택할 것을 권한다.

□ 땀과 물기를 빨리 마르게 하여 적정체온을 유지하고 쾌적한 기분 하에, 운동을 하기 위해서는 흡한속건*이나 속건기능**이 포함된 기능성 원단의 제품을 고르는 것이 좋다.

* 흡한속건 : 의류의 쾌적한 상태를 유지하기 위해 인체에서 발생하는 땀을 신속히 흡수한 후에 단시간에 외부로 배출하여 건조되는 기능을 의미한다.

** 속건기능 : 단시간 내에 수분을 빠르게 증발시키는 기능을 의미한다.

□ 활동성을 중시하는 소비자라면, 격한 활동에도 원단과 피부가 쓸리는 현상이 발생할 가능성이 상대적으로 적은 무시접 봉제 바느질(오드람프 봉제)*로 제조된 제품인지를 확인할 필요가 있다.

* 무시접 봉제 바느질(오드람프 봉제)은 원단이 맞닿는 지점을 포개지 않고 수평하게 둔 상태에서 마감처리를 하기 때문에 시접(접혀서 속으로 들어간 옷솔기의 한 부분)이 없어 피부에 마찰이 없고 상대적으로 착용감이 우수함. 주로 스포츠웨어나 아웃도어 제품에서 사용됨.

<그림 3> 일반봉제와 무시접 봉제 바느질 비교
제품	일반봉제	무시접 봉제 바느질
봉제 사진

(2) 사용 시 주의사항

□ 밝고 강한 컬러가 들어간 제품일수록 이염의 가능성이 높으므로, 이러한 제품을 구입하였다면 단독 세탁을 한 후 빨리 건조시켜야 한다.

□ 마찰에 의해 보풀이나 원단 손상이 발생할 수 있으므로 거친 표면에 접촉하거나 미끄럼 타기 등을 할 때는 주의할 필요가 있다.

□ 소독약이 첨가된 수영장 물은 수영복에 변색을 일으킬 수 있으므로, 수영장물에서 착용했던 수영복은 사용 즉시 수돗물에 2~3번 헹구어야한다.

□ 물에 장시간 담가두면 이염 및 수축의 원인이 될 수 있으므로 세탁 후에는 즉시 그늘에서 건조해야한다.

□ 젖은 수영복을 즉시 세탁 및 건조할 수 없는 경우, 비닐봉지나 수영복 케이스보다는 타월로 싸서 보관하는 것이 이염이나 변색을 방지하는데 있어, 더 효과적이다.

□ 해수욕장에서 착용할 경우, 모래알이 박힐 수 있으므로 세탁 전에는 우선 수영복을 꼭 털어줄 것을 권한다.

제품명(제조사/판매원)		헤드(코오롱인더스트리(주)	오닐((주)트로이카스포츠)	STL(K MARKET)	아레나((주)동인스포츠)	레노마((주)WINFCC)	배럴((주)엑스엑스엘)
제품사진
스타일번호		J-HUM5651-1-01	#4172	15 래쉬가드 멀티 블랙/화이트 WL	ARSQR11	TS5339	WRG_05
판매가격(원)		69,000	65,000	98,000	83,000	88,000	55,000
표시정보	제조자(수입자)	이오	(주)트로이카스포츠	K MARKET	×	하늘패션	×
	제조국	한국	×	한국	한국	한국	한국
	제조연월	2015.04	×	2015.02	○(품번)	○(로트번호)	×
	취급상 주의사항		×
	표시자주소/전화번호	수원시 영통구 신원로250번길 15 1588-7667	서초구 양재동 392-10 정암빌딩 1F/2F 02-511-3434	서울 용산구 이태원로 222-26 02-790-5222	서울 송파구 올림픽로 599 동인빌딩 02-476-1058	서울 광진구 동일로 360 02-469-7151	서울 강남구 논현동 선릉길 119길 22 02-335-3176
	KC마크	○	×	○	○	○	×
	혼용율	겉감:폴리에스터76%,폴리우레탄24% 배색:나일론78%,폴리우레탄22%	×	Polyester 80%, Polyurethane 20%	몸판:폴리에스터86%폴리우레탄14% 배색:폴리에스터84%,폴리우레탄16%	겉감: 폴리에스터 83%, 폴레우레탄 17%	Polyester 86%, Spandex 14%
광고	UV	UPF50+	UPF50+	UPF40+	UPF50+	UPF50+	UPF50+
	건조성광고(홈페이지)	-	-	“흡한속건”	-	-	“속건성 소재로 제작”
혼용율(%)		겉감:폴리에스터:77.5,폴리우레탄:22.5 배색:나일론:77.1,폴리우레탄:22.9	겉감:나일론:91.1,폴리우레탄:8.9 배색:나일론:91.0,폴리우레탄:9.0	겉감:폴리에스터82.8,폴리우레탄17.2 배색:폴리에스터82.7,폴리우레탄17.3	GREEN:폴리에스터82.3,폴리우레탄17.7 PINK:폴리에스터82.9,폴리우레탄17.1 WHITE:폴리에스터84.7,폴리우레탄15.3	겉감:나일론82.5,폴리우레탄17.5 배색:폴리에스터82.4,폴리우레탄17.6	폴리에스터 83.7, 폴리우레탄 16.3
염색성	세탁견뢰도(급)	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(N):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(N):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5
	땀견뢰도(급)	산성(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5, 알칼(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	산성(변):4-5,오염(N):4,오염(W):4, 알칼(변):4-5,오염(N):4,오염(W):4	산성(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5, 알칼(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	산성(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5, 알칼(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	산성(변):4-5,오염(N):3,오염(W):3-4, 알칼(변):4-5,오염(N):3,오염(W):3-4	산성(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5, 알칼(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5
	마찰견뢰도(급)	건조:4-5, 습윤:4-5	건조:4-5, 습윤:4-5	건조:4-5, 습윤:4-5	건조:4-5, 습윤:4-5	건조:4-5, 습윤:4-5	건조:4-5, 습윤:4-5
	일광견뢰도(급)	4	2	4	3-4	2	4
	복합견뢰도(급)	산성:4-5, 알칼리성:4-5	산성:2-3, 알칼리성:2-3	산성:4, 알칼리성:4	산성:4, 알칼리성:4	산성:2-3, 알칼리성:2-3	산성:4, 알칼리성:4
	물견뢰도(급)	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(N):4,오염(W):4	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(N):3,오염(W):3-4	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5
	해수견뢰도(급)	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(N):4,오염(W):4	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(N):3,오염(W):3-4	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5
	염소처리수견뢰도(급)	4-5	3-4	4	4-5	3-4	4
내구성	필링(급)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	스낵성(급)	4	3	2	4	4	4
	파열강도(N)	604	910	760	582	722	746
신축 성	신장회복률(%)	웨일:96.0, 코스:94.4	웨일:96.0, 코스:97.6	웨일:97.5, 코스:95.0	웨일:97.5, 코스:98.0	웨일:95.0, 코스:94.4	웨일:97.5, 코스:98.4
기능성	흡수속도(mm)	웨일:15, 코스:11	웨일:0, 코스:0	웨일:15, 코스:22	웨일:78, 코스:83	웨일:90, 코스:108	웨일:117, 코스:116
	건조속도(분)	105	255	180	210	205	220
	자외선 차단율(%)	자외선A(315-400nm)99.8 자외선B(290-315nm)99.9	자외선A(315-400nm)99.9 자외선B(290-315nm)99.9	자외선A(315-400nm)99.9 자외선B(290-315nm)99.9	자외선A(315-400nm)97.4 자외선B(290-315nm)99.8	자외선A(315-400nm)99.9 자외선B(290-315nm)99.9	자외선A(315-400nm)99.7 자외선B(290-315nm)99.9
내(손)세탁성		치수변화율 (전체길이:-1.0,가슴폭:-2.2,소매길이:-0.4) 변퇴색:4-5/자체이염:4-5 필링:4-5/뒤틀림:0.5/외관:변화없음	치수변화율 (전체길이:-2.4,가슴폭:-1.8,소매길이:-2.0) 변퇴색:4-5/자체이염:4-5 필링:4-5/뒤틀림:0.5/외관:변화없음	치수변화율 (전체길이:-0.3,가슴폭:-0.5,소매길이:+0.2) 변퇴색:4-5/자체이염:4-5 필링:4-5/뒤틀림:0.5/외관:변화없음	치수변화율 (전체길이:-0.3,가슴폭:+0.2,소매길이:+0.9) 변퇴색:4-5/자체이염:4-5 필링:4-5/뒤틀림:0.5/외관:변화없음	치수변화율 (전체길이:-0.5,가슴폭:-1.2,소매길이:+1.0) 변퇴색:4-5/자체이염:4-5 필링:4-5/뒤틀림:0.7/외관:변화없음	치수변화율 (전체길이:-0.5,가슴폭:-1.3,소매길이:+0.5) 변퇴색:4-5/자체이염:4-5 필링:4-5/뒤틀림:0.74/외관:변화없음
안전성	pH	겉감:7.0, 배색:6.9	겉감:7.0, 배색:6.9	겉감:6.4, 배색:6.4	GREEN:6.4, PINK:6.6, WHITE:6.4	겉감:4.0, 배색:6.4	6.6
	폼알데하이드(ppm)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	아릴아민(ppm)	5미만	5미만	5미만	5미만	5미만	5미만

<래쉬가드 수영복 구매가이드>

제품명(제조사/판매원)		헐리(A2 디스트리뷰션)	데상트(데상트코리아주식회사)	노스페이스(㈜영원아웃도어)	록시(퀵실버록시코리아(유))	르꼬끄 스포르티브(데상트코리아주식회사)	엘르(㈜엑심)
제품사진
스타일번호		GRG0000120	S5223ETL02	NST7XG30	R521RS026	Q5222SRL21	ERSLG25
판매가격(원)		79,000	99,000	89,000	79,000	88,000	99,000
표시정보	제조자(수입자)	○	성진	현대스포츠	퀵실버록시코리아(유)	(주)뷰루인터내셔널	(주)엑심 ELLE
	제조국	태국	한국	베트남	베트남	한국	한국
	제조연월	×	2015.04	○(스타일번호)	2014.11	2015.03	2015.02
	취급상 주의사항
	표시자주소/전화번호	서울 강남구 논현동 228-3 02-3442-2245	강남구 역삼동 736-1 CAPITAL TOWER 15층 080-564-5600	경기도 성남시 중원구 광명로 293번지 1899-2626	서울 강남구 논현로 704 i-castle 6층 070-4369-5300	강남구 역삼동 736-1 CAPITAL TOWER 16층 080-563-5600	송파구 올림픽로 599 동인빌딩 02-476-7628
	KC마크	○	○	○	○	○	○
	혼용율	폴리에스터 85%, 스판텍스 15%	겉감: 나일론 78%, 폴리우레탄 22%, 배색: 폴리에스터 82%, 폴리우레탄 18%	겉감: 폴리에스터 83%, 폴레우레탄 17%	폴리에스터 92%, 엘라스틴 8%	폴리에스터 77%, 폴리우레탄 23%	몸판: 나일론 87%, 폴리우레탄 13% 배색: 폴리에스터 88%, 폴리우레탄 12%
광고	UV	-	-	-	UPF50+	UPF50+	-
	건조성광고(홈페이지)	“QUICK DRY 기능성 원단으로 체온이 빼앗기지 않도록 빨리 건조”	“우수한 건조기능으로 체온유지가 용이합니다”	-	-	“체온 보호 기능”, “흡한속건”	-
혼용율(%)		겉감:폴리에스터83.9,폴리우레탄16.1 배색:폴리에스터84.5,폴리우레탄15.5	겉감:나일론80.8,폴리우레탄19.2 배색:폴리에스터85.0,폴리우레탄15.0	겉감:폴리에스터83.6,폴리우레탄16.4 배색:폴리에스터82.5,폴리우레탄17.5	겉감:폴리에스터91.9,폴리우레탄8.1 배색:폴리에스터92.3,폴리우레탄7.7	NAVY:폴리에스터:77.8,폴리우레탄22.2 SKYB:폴리에스터:79.0,폴리우레탄21 YELLOW:폴리에스터:77.9,폴리에스터22.1	겉감:나일론:88.2,폴리우레탄11.8 배색:나일론87.2,폴리우레탄12.8
염색성	세탁견뢰도(급)	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(N):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(N):4,오염(W):4-5
	땀견뢰도(급)	산성(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5 알칼(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	산성(변):4-5,오염(N):4-5,오염(W):4-5 알칼(변):4-5,오염(N):4-5,오염(W):4-5	산성(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5 알칼(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	산성(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5 알칼(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	산성(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5 알칼(변):4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	산성(변):4-5,오염(N):3-4,오염(W):4 알칼(변):4-5,오염(N):3-4,오염(W):4
	마찰견뢰도(급)	건조:4-5, 습윤:4-5	건조:4-5, 습윤:4-5	건조:4-5, 습윤:4-5	건조:4-5, 습윤:4-5	건조:4-5, 습윤:4-5	건조:4-5, 습윤:4-5
	일광견뢰도(급)	4	2-3	4	3-4	4	3
	복합견뢰도(급)	산성:4, 알칼리성:4	산성:3, 알칼리성:3	산성:4-5, 알칼리성:4-5	산성:4, 알칼리성:4	산성:4-5, 알칼리성:4-5	산성:3-4, 알칼리성:3-4
	물견뢰도(급)	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(N):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(N):3-4,오염(W):4
	해수견뢰도(급)	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(N):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(T):4-5,오염(W):4-5	변퇴색:4-5,오염(N):3-4,오염(W):4
	염소처리수견뢰도(급)	4-5	4	4	4	4	4
내구성	필링(급)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	스낵성(급)	4	2	4	4	4	4
	파열강도(N)	420.5	361.0	583.0	563.5	281.0	438.5
신축 성	신장회복률(%)	웨일:97.5, 코스:98.6	웨일:95.0, 코스:93.4	웨일:96.2, 스:90.8	웨일:97.5, 코스:97.8	웨일:93.0, 코스:97.0	웨일:96.0,코스:98.4
기능성	흡수속도(mm)	웨일:103, 코스:106	웨일:0, 코스:0	웨일:141, 코스:116	웨일:142, 코스:121	웨일:82, 코스:104	웨일:0, 코스:2
	건조속도(분)	260	220	295	320	195	180
	자외선 차단율(%)	자외선A(315-400nm)99.9 자외선B(290-315nm)99.9	자외선A(315-400nm)99.2 자외선B(290-315nm)99.8	자외선A(315-400nm)99.9 자외선B(290-315nm)99.9	자외선A(315-400nm)98.1 자외선B(290-315nm)99.9	자외선A(315-400nm)97.3 자외선B(290-315nm)99.7	자외선A(315-400nm)99.6 자외선B(290-315nm)99.9
내세탁성(손세탁 10회)		치수변화율 (전체길이:-0.3, 가슴폭:-0.2, 소매길이:+0.3) 변퇴색:4-5 / 자체이염:4-5 필링: 4-5/뒤틀림: 0.5/외관: 변화없음	치수변화율 (전체길이:-1.6, 가슴폭:+1.2, 소매길이:-0.7) 변퇴색: 4-5 / 자체이염: 4-5 필링: 4-5/뒤틀림: 0.5/외관: 변화없음	치수변화율 (전체길이:-0.6, 가슴폭:-0.4, 소매길이:-0.3) 변퇴색:4-5 / 자체이염:4-5 필링: 4-5/뒤틀림: 0.5/외관: 변화없음	치수변화율 (전체길이:+0.7, 가슴폭:+0.5, 소매길이:+0.5) 변퇴색: 4-5 / 자체이염: 4-5 필링: 4-5/뒤틀림: 0.5/외관: 변화없음	치수변화율 (전체길이:-0.9, 가슴폭:-0.8, 소매길이:+0.7) 변퇴색:4-5 / 자체이염:4-5 필링: 4-5/뒤틀림: 0.5/외관: 변화없음	치수변화율 (전체길이:-1.2, 가슴폭:-1.1, 소매길이:-0.7) 변퇴색:4-5 / 자체이염:4-5 필링: 4-5/뒤틀림: 0.7/외관: 변화없음
안전성	pH	겉감:6.7, 배색:6.9	겉감:6.0, 배색:6.4	겉감:6.0, 배색:6.4	겉감:6.4, 배색:6.4	NAVY:6.6, SKYB:6.4, YELLOW:6.6	겉감:6.1, 배색:6.2
	폼알데하이드(ppm)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	아릴아민(ppm)	5미만	5미만	5미만	5미만	5미만	5미만

[별첨] 시험분석 결과에 대한 관련업체 소명 및 시정 내용

시험분석 대상 제품 가운데 품질표시사항이 잘못 표기된 제품과 관련하여 일부 업체는 소비자에게 정확한 제품 정보를 전달할 수 있도록 표시상태를 개선하여 시정 조치하기로 함. 해당업체별 소명 및 시정 조치 내용은 아래와 같음.

1. 배럴

- 수정된 라벨은 제작이 완료되는 7월 20일 생산분 부터 반영 예정이며, 실 판매는 8월 15일부터 이루어질 예정임.

2. 아레나

- 해당 제품에는 제조원과 판매원이 동일하여 표시하지 않았으며, 수입(제조)원과 판매원이 다른 경우에는 정확히 표기를 하고 있었음. 그러나 소비자의 정확한 알권리를 위해 제조원을 별도 추가표시 하겠음.

3. 레노마

- 겉감의 혼용율을 수정(폴리에스터 83%, 폴리우레탄 17% → 나일론 83%, 폴리우레탄 17%)하여 새 라벨을 제작하였으며, 해당 제품을 시중에서 수거(자발적 리콜)하여 기존 라벨 위에 스티커로 새 라벨을 부착하였음.

수정 전                    수정 후

4. 록시

- 혼용율 표기 건은 권고사항에 따라 향후 개선할 예정임(엘라스틴 → 폴리우레탄)