	(사)소비자공익네트워크 Consumer Network for Public Interest
사단법인 소비자공익네트워크 / 04072 서울시 마포구 독막로6길 11 우대빌딩 4,5층 회장 김연화 / 대표전화 : 02-325-3300 / 홈페이지 www.sobo112.or.kr 공정거래위원회 비영리민간단체

아기욕조, 연령을 고려해 적합한 무게·크기의 제품 선택해야

- 일부 제품, 표시사항 기준이 맞지 않아 -

‘아기욕조’에 관한 (사)소비자공익네트워크 홈페이지 (www.sobo112.or.kr) 및 ‘소비자24(www.consumer.go.kr)’ 내 ‘일반비교정보ʼ란을 통해 소비자에게 제공될 예정임

(사)소비자공익네트워크(회장 김연화)에서 육아 필수품인 아기욕조 8개 제품을 비교·평가한 결과, 크기와 무게 등에서 제품 간 차이가 있었고, 제품별로도 다양한 부가기능을 가지고 있었다.

안전성은 모든 제품이 관련 기준에 적합했으나, 일부 제품은 주소 및 전화번호, 제조년월 등의 표시사항이 부적합해 개선이 필요했다. 또한, 제품마다 크기 및 무게에 차이가 있어 소비자들이 확인 후 구매할 필요가 있는 것으로 나타났다.

【아기욕조 품질비교】

ㅇ 대상 제품 : 소비자들이 가장 많이 사용하는 8개 브랜드의 8개 제품

ㅇ 조사 항목 : 안전성(유해원소용출 시험, 프탈레이트계 가소제, 니트로사민류 등), 표시사항, 물리적 안전요건, 가격, 부가기능 등

번호	판매업체명	브랜드
1	버드시아	버드시아
2	슈너글	슈너글
3	이케아 코리아	이케아
4	프리젠트 주식회사	두리
5	㈜베베캐슬	베베캐슬
6	㈜쁘띠엘린	온다베이비
7	㈜에스엠코프	아이팜
8	㈜정환	레이퀸

≪ 항목별 주요 시험·평가 결과 ≫

☐ 제품 표시사항과 관련하여 일부 제품은 개선이 필요해

ㅇ 제품 표시사항을 조사한 결과, 조사대상 8개 제품 중 3개 제품이 관련 기준*에 부적합한 것으로 나타났음

* 어린이제품 공통안전기준[산업통상자원부] 고시 제2021-0132호(2021.07.19.)

- 2개 제품(버드시아, 베베캐슬)은 제조년월이 누락되었고, 1개 제품(레이퀸)은 주소 및 전화번호를 누락한 것으로 나타남

‣ ㈜베베캐슬(베베캐슬), ㈜정환(레이퀸)에서 표시사항에 대해 개선했음을 회신함

☐ 시험대상 모든 제품이 관련 안전기준에 적합해

ㅇ 유해원소 용출, 유해원소 함유량, 프탈레이트계 가소제, 니트로사민류, 니트로사민류 생성물질 등을 시험한 결과, 시험대상 전 제품이 관련 안전기준*에 적합했음

* 어린이제품 공통안전기준 [산업통상자원부] 고시 제2021-0132호 (2021.07.19.)

☐ 시험 대상 모든 제품이 관련 물리적 안전요건에 적합해

ㅇ 제품의 물리적 안전요건인 작은 부품, 가장자리, 날카로운 끝 등을 시험한 결과, 시험대상 전 제품이 관련 안전기준*에 적합했음

* 어린이제품 공통안전기준 [산업통상자원부] 고시 제2021-0132호 (2021.07.19.)

☐ 재질, 무게 및 크기는 제품에 따라 차이가 있어

ㅇ  (재질) 시험대상 8개 제품의 재질은 주로 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 고무계로 이루어져 있었음

ㅇ (무게 및 크기) 시험대상 8개 제품 중 가장 가벼운 제품의 무게는 940g, 가장 무거운 제품은 2,237g이었으며, 크기 또한 가로길이 기준 60cm~93cm로 다양하게 나타남

☐ 제품마다 부가기능이 달라 소비자가 구매 시 확인이 필요

ㅇ (부가기능) 시험대상 8개 제품은 각각 등받이, 손잡이, 엉덩이 받침, 미끄럼방지(제품하단), 온도감지, 욕조걸이의 기능이 있었음

앞으로도 (사)소비자공익네트워크는 소비자의 합리적인 소비생활을 지원하기 위해 제품에 대한 품질, 안전성 정보를 (사)소비자공익네트워크 홈페이지(http://www.sobo112.or.kr)를 통해 지속적으로 제공할 예정임

<붙임> 1. 아기욕조 주요 시험·평가 결과

2. 아기욕조 구매 및 사용 시 주의사항

3. 아기욕조 종합 결과표

붙임1		아기욕조 주요 시험·평가 결과

1		시험대상 제품

◦ (브랜드 선정) 소비자 설문조사를 통해 소비자 선호도가 높은 아기욕조 8개 브랜드를 선정함

* 최근 2년 이내에 아기욕조를 구입한 남녀소비자 400명(만 20세~59세)을 대상으로 실시한 설문조사(2022년 8월~9월) 결과를 바탕으로 브랜드를 선정함

◦ (제품 선정) 소비자 설문조사 결과를 바탕으로 전문가 자문회의를 거쳐 소비자 선호도가 높은 36개월 이하의 아기가 사용 가능하며 비접이형인 아기욕조를 선정하였음

* 시험대상은 브랜드의 전문매장 및 공식 온라인 브랜드 쇼핑몰에서 구입

[ 시험대상 제품(가나다순) ]

번호	판매업체명(브랜드)	구입가격* (원/개)
1	버드시아(버드시아)	50,000
2	슈너글(슈너글)	41,900
3	이케아 코리아(이케아)	12,900
4	프리젠트 주식회사(두리)	43,900
5	㈜베베캐슬(베베캐슬)	39,800
6	㈜쁘띠엘린(온다베이비)	35,700
7	㈜에스엠코프(아이팜)	30,000
8	㈜정환(레이퀸)	32,000
* 시료 구입가격 기준(할인 후 가격)

2		시험 항목 및 내용

◦ (사)소비자공익네트워크는 국가공인시험기관에 분석시험을 의뢰하였으며, 시험·평가항목 선정 및 시험방법은 어린이제품 공통안전기준 [산업통상자원부 고시 제 2021-0132호(2021.07.19.)], 대외무역법(원산지규정) 등을 토대로 학계, 시험기관 관계자 등의 전문가로 구성된 전문가위원회의 검토를 거쳐 결정하였음

[ 시험·평가항목 및 기준 방법 ]

시험항목	관련 요건	시험 방법	기준
표시사항	어린이제품 공통안전기준 5항 표시사항	어린이제품 공통안전기준	공통안전기준 표시사항은 알아보기 쉽도록 해당 어린이 제품의 표면 또는 최소 포장단위에 붙이거나 인쇄하거나 새기는 방법, 꼬리표를 붙이는 방법 등으로 한글로 표시하고, 쉽게 지워지거나 떨어지지 않도록 하며 최소한 아래(부속서)에 열거된 항목을 표시한다.
유해원소 용출	어린이제품 공통안전기준 3.1항 유해화학물질 안전요건 3.1.1유해원소용출	KS G ISO 8124-3(완구의 안전성-제3부:특정 원소의 용출)	항목	허용치
			안티모니(Sb)	60 mg/kg 이하
			비소(As)
				25 mg/kg 이하
			바륨(Ba)	1 000 mg/kg 이하
			카드뮴(Cd)	75 mg/kg 이하
			크로뮴(Cr)	60 mg/kg 이하
			납(Pb)	90 mg/kg 이하
			수은(Hg)	60 mg/kg 이하
			셀레늄(Se)	500 mg/kg 이하
유해원소 함유량	어린이제품 공통안전기준 3.1항 유해화학물질 안전요건 3.1.2유해원소함유량	어린이제품 공통안전기준 부록 A에 따라 시험시료를 준비 후 부록 B에 따른다.	항목	허용치
			총 납(Pb)	100 mg/kg 이하
			총 카드뮴(Cd)	75 mg/kg 이하
프탈레이트계 가소제	어린이제품 공통안전기준 3.1항 유해화학물질 안전요건 3.1.3프탈레이트계가소제	어린이제품 공통안전기준 부록 C	항목	허용치
			DEHP	총 합 0.1 % 이하
			DBP
			BBP
			DINP
			DIDP
			DnOP
			DIBP
니트로사민류	어린이제품 공통안전기준 3.1항 유해화학물질 안전요건 3.1.4니트로사민류 및 니트로사민류 생성가능물질	안전확인 안전기준 부속서 6 – 완구 제12부 니트로사민류 및 니트로사민류 생성 가능물질	항목	허용치
			N-니트로소디메틸아민	총 합 0.05 mg/kg 이하
			N-니트로소디에틸아민
			N-니트로소디-n-프로필아민
			N-니트로소디-n-부틸아민
			N-니트로소피페리딘
			N-니트로소피롤리딘
			N-니트로소몰폴린
니트로사민류 생성 가능물질	어린이제품 공통안전기준 3.1항 유해화학물질 안전요건 3.1.4니트로사민류 및 니트로사민류생성가능물질	안전확인 안전기준 부속서 6 – 완구 제12부 니트로사민류 및 니트로사민류 생성 가능물질	항목	허용치
			N-니트로소디메틸아민	총 합 1.0 mg/kg 이하
			N-니트로소디에틸아민
			N-니트로소디-n-프로필아민
			N-니트로소디-n-부틸아민
			N-니트로소피페리딘
			N-니트로소피롤리딘
			N-니트로소몰폴린
작은 부품	어린이제품 공통안전기준 3.2항 물리적 안전요건 3.2.1작은부품 3.2.1.136개월미만의어린이제품	어린이제품 공통안전기준 부록 D.1	36개월 미만의 어린이제품 및 분리 가능 부품은 부록 D.1에 따라 시험했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 실린더 안에 완전히 들어가서는 안 된다.
가장자리	어린이제품 공통안전기준 3.2항 물리적 안전요건 3.2.2가장자리 3.2.2.4성형어린이제품에대한가장자리	어린이제품 공통안전기준 부록 D.2	96개월 미만의 성형 어린이제품에 접근할 수 있는 가장자리, 모서리 또는 성형 부분에는 거스러미와 플래시에 의해 일어날 수 있는 위해한 날카로운 가장자리가 있어서는 안 된다. 그렇지 않으면 위해한 날카로운 가장자리에 접근할 수 없도록 보호 장치가 되어 있어야 한다.
날카로운 끝	어린이제품 공통안전기준 3.2항 물리적 안전요건 3.2.3날카로운끝 3.2.3.1접근가능한날카로운끝	어린이제품 공통안전기준 부록 D.3	96개월 미만의 어린이 제품의 접근 가능한 끝은 부록 D.3에 따라 시험했을 때 위해한 날카로운 끝이 없어야 한다.
무게	정보제공용	결과표시	측정값
크기	정보제공용	결과표시	측정값
부가기능	정보제공용	결과표시	기능 여부

3		시험·평가 결과

가. 안전성

☐ 모든 제품이 관련 안전기준에 적합해

ㅇ ｢어린이제품 공통안전기준｣*에 따른 안전성 시험 결과, 모든 제품이 관련 안전기준에 적합하였음

* 어린이제품 공통안전기준 [산업통상자원부] 고시 제 2021-0132호 (2021.07.19.)

[ 안전기준 시험결과 ]

시험 제품	평가 결과
	유해원소 용출*	유해원소 함유량**	프탈레이트계 가소제***	니트로사민류 ****	니트로사민류 생성 가능 물질*****
버드시아 (버드시아)	○	○	○	○	○
슈너글 (슈너글)	○	○	○	○	○
이케아 코리아 (이케아)	○	○	○	○	○
프리젠트 주식회사 (두리)	○	○	○	○	○
㈜베베캐슬 (베베캐슬)	○	○	○	○	○
㈜쁘띠엘린 (온다베이비)	○	○	○	○	○
㈜에스엠코프 (아이팜)	○	○	○	○	○
㈜정환 (레이퀸)	○	○	○	○	○
[기호의 표시] ○ 기준 적합, X 기준 부적합 * 유해원소 용출- 안티모니(Sb), 비소(As), 바륨(Ba), 카드뮴(Cd), 크로뮴(Cr), 납(Pb), 수은(Hg), 셀레늄(Se) ** 유해원소 함유량- 총 납(Pb), 총 카드뮴(Cd) *** 프탈레이트계 가소제- DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP, DIBP **** 니트로사민류- 니트로사민류 및 니트로사민류 생성 가능물질 따라 N-니트로소디메틸아민, N-니트 로소디-n-프로필아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N- 니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린 ***** 니트로사민류- 니트로사민류 및 니트로사민류 생성 가능물질 따라 N-니트로소디메틸아민, N-니 트로소디-n-프로필아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N- 니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린

나. 물리적 안전요건

□ ｢어린이제품 공통안전기준｣* 에 따른 물리적 안전요건 시험결과, 모든 제품이 관련 안전 기준에 충족한 것으로 나타남

* 어린이제품 공통안전기준 [산업통상자원부] 고시 제 2021-0132호 (2021.07.19.)

[ 물리적 안전요건 시험결과 ]

항목	평가 결과
	작은 부품*	가장자리**	날카로운 끝***
버드시아 (버드시아)	O	O	O
슈너글 (슈너글)	O	O	O
이케아 코리아 (이케아)	O	O	O
프리젠트 주식회사 (두리)	O	O	O
㈜베베캐슬 (베베캐슬)	O	O	O
㈜쁘띠엘린 (온다베이비)	O	O	O
㈜에스엠코프 (아이팜)	O	O	O
㈜정환 (레이퀸)	O	O	O
[기호의 표시] ○ 기준 적합, X 기준 부적합 * 작은 부품- 실린더 안에 들어가지 않을 것 ** 가장자리- 날카로운 가장자리가 없을 것 *** 날카로운 끝- 날카로운 끝이 없을 것

다. 표시사항

□ 표시사항이 관련 기준에 부적합한 3개 제품은 개선이 필요해

ㅇ (제조년월) 아기욕조는 ｢어린이제품 공통안전기준｣에 따라 제품에 제조년월을 표시해야 하지만 버드시아(버드시아), 베베캐슬(베베캐슬)은 제품에 제조년월 미표시로 기준에 부적합했음

ㅇ (주소 및 전화번호) 아기욕조는 ｢어린이제품 공통안전기준｣에 따라 제품에 주소 및 전화번호를 표시해야 하지만 ㈜정환(레이퀸)은 제품에 미표시하여 기준에 부적합했음

‣ ㈜베베캐슬, ㈜정환(레이퀸)은 관련 기준에 적합하게 개선했음을 회신함

[표시사항 시험 평가 결과]

시험 업체	평가*
	제조자명 또는 수입자명 (수입품에 한함)	주소 및 전화번호	제조년월	제조국 (대외무역법의 원산지규정에 따름)	사용연령 (또는 권장사용연령)	사용상 주의사항 또는 사용 설명서 (필요시)	KC마크 문구 표시
버드시아 (버드시아)	○	○	X	○	○	○	○
슈너글 (슈너글)	○	○	○	○	○	○	○
이케아 코리아 (이케아)	○	○	○	○	○	○	○
프리젠트 주식회사 (두리)	○	○	○	○	○	○	○
㈜베베캐슬 (베베캐슬)	○	○	X	○	○	○	○
㈜쁘띠엘린 (온다베이비)	○	○	○	○	○	○	○
㈜에스엠코프 (아이팜)	○	○	○	○	○	○	○
㈜정환 (레이퀸)	○	X	○	○	○	○	○
[기호의 표시] ○ 기준 적합, X 기준 부적합 * 평가 - 표시되어있음

라. 기타검사

ㅇ  (재질) 시험대상 8개 제품의 재질은 주로 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 고무계로 이루어져 있었음

ㅇ (무게 및 크기) 시험대상 8개 제품 중 가장 가벼운 제품의 무게는 940g, 가장 무거운 제품은 2,237g이었으며, 크기 또한 가로길이 기준 60cm~93cm로 다양하게 나타남

ㅇ (부가기능) 시험 대상 8개 제품은 제품에 따라 등받이, 손잡이, 엉덩이 받침, 미끄럼방지(제품하단), 온도감지, 욕조걸이 기능이 있었음

순번	재질	무게 (g)	크기 (가로x세로x높이) (cm)	등받이	손잡이	엉덩이 받침	배수 마개	미끄럼 방지 (제품 하단)	온도 감지	욕조 걸이
버드시아 (버드시아)	폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 고무계	1586	64 x 45 x 38	O	O	O	O	O	O	해당 없음
슈너글 (슈너글)	폴리프로필렌, 에틸렌 아세트산비닐, 고무계	1035	60 x 39 x 35	O	해당 없음	O	O	O	O	해당 없음
이케아 코리아 (이케아)	폴리프로필렌, 고무계	1134	73 x 44 x 24	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	O	해당 없음	O
프리젠트 주식회사 (두리)	폴리프로필렌, 에틸렌 아세트산비닐, 폴리에틸렌	980	65 x 42 x 35	O	해당 없음	O	해당 없음	O	O	해당 없음
㈜베베캐슬 (베베캐슬)	폴리에틸렌, 폴리메타크릴산메틸	2237	93 x 53 x 23	O	O	O	해당 없음	해당 없음	O	O
㈜쁘띠엘린 (온다베이비)	폴리프로필렌, 폴리스티렌	940	63 x 41 x 23	O	해당 없음	O	O	해당 없음	O	해당 없음
㈜에스엠코프 (아이팜)	폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 고무계	1202	64 x 41 x 23	O	O	O	O	O	해당 없음	해당 없음
㈜정환 (레이퀸)	폴리프로필렌, 에틸렌 아세트산비닐, 폴리에틸렌, 고무계	1092	64 x 41 x 40	O	O	O	O	O	O	해당 없음

붙임2		아기욕조 종합결과표

시험 항목	제품 사진	안전성					물리적 안전요건			표시 사항9)	무게 및 크기		부가기능12)							가격 (원)13)
		유해원소 용출시험 1)	유해원소 함유량2)	프탈레 이트계 가소제3)	니트로 사민류4)	니트로 사민류 생성물질5)	작은 부품6)	가장 자리7))	날카로 운끝8)		무게10)	크기11)	등받이	손잡이	엉덩이받침	배수마개	미 끄 럼 방 지 (제품하단)	온도감지	욕조걸이
버드시아 (버드시아)		○	○	○	○	○	○	○	○	X	1586	64 x 45 x 38	O	O	O	O	O	O	-	50,000
슈너글 (슈너글)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	1035	60 x 39 x 35	O	-	O	O	O	O	-	41,900
이케아 코리아 (이케아)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	1134	73 x 44 x 24	-	-	-	-	O	-	O	12,900
프리젠트 주식회사 (두리)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	980	65 x 42 x 35	O	-	O	-	O	O	-	43,900
㈜베베캐슬 (베베캐슬)		○	○	○	○	○	○	○	○	X	2237	93 x 53 x 23	O	O	O	-	-	O	O	39,800
㈜쁘띠엘린 (온다베이비)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	940	63 x 41 x 23	O	-	O	O	-	O	-	35,700
㈜에스엠코프 (아이팜)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	1202	64 x 41 x 23	O	O	O	O	O	-	-	30,000
㈜정환 (레이퀸)		○	○	○	○	○	○	○	○	X	1092	64 x 41 x 40	O	O	O	O	O	O	-	32,000

1) 유해원소용출시험 :기준 적합 ○, 기준부적합 x

2) 유해원소함유량 : 기준 적합 ○, 기준부적합 x

3) 프탈레이트계 가소제 : 기준 적합 ○, 기준부적합 x

4) 니트로사민류 : 기준 적합 ○, 기준부적합 x

5) 니트로사민류생성물질 : 기준 적합 ○, 기준부적합 x

6) 작은 부품(실린더 안에 들어가지 않을 것) : 기준 적합 ○, 기준부적합 x

7) 가장자리 : 기준 적합 ○, 기준부적합 x

8) 날카로운 끝 : 기준 적합 ○, 기준부적합 x

9) 품질표시사항(제조자명 또는 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조년월, 제조국, 사용연령, 크기*체중의 한계, 사용상 주의사항 또는 설명서, kc마크 문구표시) : 기준 적합○, 기준 부적합X

10) 무게(g) : 아기욕조 무게

11) 크기 : 아기욕조 가로x세로x높이(cm)

12) 부가기능 (등받이, 손잡이, 엉덩이받침, 배수마개, 미끄럼방지(제품하단), 온도감지, 욕조걸이) :기능 있음 O, 기능 없음 -

13) 가격(원) : 공식 쇼핑몰 구입당시 가격 할인가 기준임

붙임3		아기욕조 구매 및 사용 시 주의사항

□ 아기욕조 표시사항에 대한 소비자의 지속적 관심이 필요

◦ 아기욕조 표시사항은 제품의 생산이력을 알 수 있는 유일한 정보이며, 또한 사용과정이나 문제가 발생될 시 보완이나 수선 등 피해구제의 기본사항을 해결할 수 있는 정보로 제품 구입 시 반드시 확인이 필요함

□ 아기욕조 크기 및 무게 표기에 대한 소비자의 확인 필요

◦ 아기욕조 판매시 크기 및 무게 표기는 법적 강제사항은 아닌 권장사항으로 아기욕조 사용 시 연령에 따라 아기의 몸보다 욕조가 크거나 작을 시 안전에 대한 문제가 발생 될 수 있어 크기에 대한 확인이 필요함

◦ 아기욕조 사용 시 허리를 굽히거나 욕조를 옮기는 활동이 지속적으로 일어나기 때문에 아기욕조 제품을 구매할 때 부가적인 기능과 정보에 대한 숙지 필요함